ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

18.06.2007  № 132

Додаток 3

до пункту Error: Reference source not found Правил будови

і безпечної експлуатації

вантажопідіймальних кранів

Критерії бракування рейкових колій

Таблиця 3.1.

| Найменування колії | Пошкодження та дефекти |
| --- | --- |
| Рейкова колія опорних вантажопідіймальних кранів | 1. У рейках: тріщини будь-яких розмірів; сколення головки або підошви; вертикальне, горизонтальне або наведене (вертикальне плюс половина горизонтального) спрацювання головки рейки більше 15 % величини відповідного розміру неспрацьованого профілю. 2. У залізобетонних шпалах: сколення бетону до появи арматури, а також інше сколення бетону на ділянці завдовжки більше 250 мм; суцільні, що оперізують, або поздовжні тріщини довжиною більше 100 мм з розкриттям більше 0,3 мм. 3. У дерев’яних напівшпалах: злам, поперечні тріщини завглибшки більше 50 мм і завдовжки більше 200 мм; поверхнева трухлявина розміром більше 20 мм під накладками та більше 60 мм на інших поверхнях. 4. Відхилення рейкових колій у плані і профілі, значення яких перевищують зазначені у додатку 2 цих Правил |
| Рейкова колія підвісних вантажопідіймальних кранів і машин | 1. Тріщини та сколення будь-яких розмірів. 2. Зменшення ширини полиці рейки внаслідок спрацювання – В  0,05В (рисунок 3.1). 3. Зменшення товщини полиці рейки внаслідок спрацювання –   0,2 з одночасним відгином полиці f1  0,15. 4. Відгин полиці рейки f1  0,25 з одночасним спрацюванням полиці   0,1 |

Продовження додатка 3

В – первинна ширина полиці;  t – товщина стінки;  В – спрацювання полиці;  f1 – відгин  полиці;  – первинна товщина полиці на відстані (В – t)/4 від краю;  – зменшення товщини полиці через спрацювання

Рис. 3.1. Схема проведення вимірювань величини спрацювання та відгину полиці монорейки під час проведення його дефектації

Начальник управління організації державного

нагляду в металургії, машинобудуванні,

енергетиці, будівництві та котлонагляду

Держгірпромнагляду	В. І. Іванченко