Додаток  35

до Інструкції з контролю якості
пально-мастильних матеріалів 
та спеціальних рідин у державній 
авіації України

(пункт 8 розділу ІІІ)

#### ДОПУСТИМІ ВІДХИЛЕННЯ

якості ПММ під час застосування на техніці

| Найменування ПММ | Показник якості ПММ | Допустимі відхилення якості від вимог ГОСТ (ТУ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Бензини авіаційні | Фракційний склад: температура перегонки 10 % | 2 оС у бік підвищення |
|  | температура перегонки 50 % | 2 оС у бік підвищення |
|  | температура перегонки 90 % | 1 оС у бік підвищення |
| Палива для реактивних двигунів марок ТС-1 (ГСТУ 320.00149943.011-99), РТ (ГСТУ 320.00149943.007-97) | Температура спалаху в закритому тиглі (з ПВК-рідинами) | 3 оС у бік пониження |
|  | Концентрація фактичних смол | 2 мг на 100 см3 у бік підвищення |
|  | Кислотність | 0,1 мг КОН на 100 см3 у бік підвищення |
|  | Концентрація осаду під час визначення термоокислювальної стабільності в статичних умовах | 2 мг на 100 см3 у бік підвищення |
| Оливи моторні для поршневих авіаційних двигунів | В’язкість кінематична при позитивній температурі | 1 мм2/с (сСт) у бік підвищення або пониження |
|  | Температура спалаху | 20 оС у бік пониження |
|  | Лужне число | 0,1 мг КОН на 1 г у бік пониження |
|  | Кислотне число | 0,05 мг КОН на 1 г у бік підвищення (для МС-20−0,03 мг КОН на 1 г у бік підвищення) |
|  | Зольність сульфатна | 0,02 % у бік пониження |
|  | Зольність (масла з присадками та без) | 0,002 % у бік підвищення |
|  | Коксівність | 0,1 % у бік підвищення |
|  | Температура застигання | 3 оС у бік підвищення |
|  | Вміст води | Влітку допускаються “сліди” – не більше 0,03 % (крім авіаційних олив) |
| Оливи для газотурбінних двигунів | В’язкість кінематична при позитивній температурі | Допускаються відхилення в бік підвищення або пониження на величину не більше двократної межі розбіжності методу випробування |
|  | Температура спалаху у відкритому тиглі |  |
|  | Кислотне число |  |
|  | Коксівність |  |
|  | Температура застигання |  |
| Оливи трансмісійні, редукторні, циліндрові, компресорні та індустріальні | В’язкість кінематична при позитивній температурі | 1 мм2/с (сСт) у бік підвищення або пониження |
|  | Температура спалаху у відкритому тиглі | 15 оС у бік пониження |
|  | Температура застигання | 3 оС у бік підвищення |
|  | Кислотне число | Допускається відхилення в бік підвищення на величину не більше двократної межі розбіжності методу випробування |
|  | Зольність (для олив без присадок) | 0,002 % у бік підвищення |
|  | Зольність (для олив з присадками) | 0,02 % у бік пониження |
|  | Вміст води | Допускаються “сліди” (менше 0,03 %) |
|  | Коксівність | 0,1 % у бік підвищення |
| Мастила | Температура краплепадіння | 5 оС у бік пониження |
|  | Пенетрація | 20 одиниць у бік підвищення або пониження |
|  | Вміст води (для солідолів) | 0,5 % у бік підвищення |
| Оливи консерваційні | В’язкість кінематична при 50о С і 100оС | 1 мм2/с (сСт) у бік підвищення |
|  | Зольність | 0,005 % у бік підвищення |
|  | Температура застигання | 3 оС у бік підвищення |
| Рідина “І” (етилцелозольв технічний) | Число омилення | До 2,5 мг КОН на 1 г рідини |
|  | Масова доля води | до 0,5 % |
|  | Масова доля кислот | до 0,01 % |

Примітки:

1. Для всіх показників  рідини  “І” наведені граничні  значення.

2. Допустимі відхилення наведені в тих самих одиницях виміру, які вказані в нормативному документі  на  продукт.

3. Допустимі відхилення для палива для реактивних двигунів марки ТС-1 (ГСТУ 320.00149943.011-99),                   РТ (ГСТУ 320.00149943.007-97) наведені для палив після довгострокового зберігання (більше 3-х років).